# Standardgrößen und Druckfestigkeitsklassen

Standardgrößen 
Heidelberger-Betonelemente liefert fertige und halbfertige Betonelemente bis zu folgenden Standardgrößen (nach Lichtraumprofil):

| Länge: | lmax= 13 m (Lademaß für normale Sattelauflieger) |
| --- | --- |
| Breite: | bmax = 3 m |
| Höhe: | hmax = 2,5 m |
| Masse: | mmax = 25.000 kg |

Darüber hinaus ist der Transport mit Spezialfahrzeugen bis etwa 20 m (24 m Binder) Ladelänge und 4 m Ladehöhe möglich. Sollten Sie noch größere oder schwerere Betonelemente benötigen, sind verschiedene zusätzliche Vorbereitungen (Polizeibegleitung, Nachtfahrt und Straßensperrung) zu treffen. Wir planen mit Ihnen gemeinsam den logistischen Prozess.

Druckfestigkeitsklassen
Heidelberger Betonelemente liefert Betonelemente nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 in folgenden Druckfestigkeitsklassen:

| Im Lieferprogramm enthalten | Druckfestigkeits-klassen | f ck,cyl (Zylinder) [N/mm2] | f ck,cube(Würfel) [N/mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| nein | C8/10 | 8 | 10 |
| nein | C12/15 | 12 | 15 |
| nein | C16/20 | 6 | 20 |
| ja | C20/25 | 20 | 25 |
| ja | C25/30 | 25 | 30 |
| ja | C30/37 | 30 | 37 |
| ja | C35/45 | 35 | 45 |
| ja | C40/50 | 40 | 50 |
| ja | C45/55 | 45 | 55 |
| ja | C50/60 | 50 | 60 |
| nein | C55/67 | 55 | 67 |
| nein | C60/75 | 60 | 75 |
| nein | C70/85 | 70 | 85 |
| nein | C80/95 | 80 | 95 |
| nein | C90/105 | 90 | 105 |
| nein | C100/115 | 100 | 115 |